ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ получения брикетов металлургических хромсодержащих для производства феррохрома, включающий подготовку смеси путем перемешивания заполнителя в виде хромовой руды размером не более 5мм, наполнителя, связующего, увлажнение смеси до содержания влаги не более 15% от общей массы смеси, прессование смеси и последующую сушку полученных брикетов, отличающийся тем, что смесь в качестве наполнителя содержит порошок хромшпинельный, в качестве связующего содержит бездобавочный портландцемент М400, М500, при следующем соотношении компонентов, мас.%: хромовая руда фракции не более 5 мм - 50; порошок хромшпинельный- 45; связующее - 5%