ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ солюбилизации металлов из минералов и/или концентратов сульфидных минералов первичного металлогенического происхождения, содержащих их, отличающийся тем, что он включает следующие последовательные и/или параллельные стадии:

(I) стадию восстановительной активации, которая соответствует неокислительной стадии, которая включает приведение минерала или минерального концентрата в контакт с хлорид-ионами в кислой среде, которые добавляют в виде хлорида натрия в количестве от 25 до 80 кг на тонну материала, и с рециркулирующими растворами из того же способа, которые содержат хлорид-ионы, ионы двухвалентного железа и меди, всегда в среде с потенциалом до 500 мВ и общим содержанием влаги менее 10%; и

(II) стадию автокаталитического сухого восстановительного преобразования со взаимодействием твердое вещество-твердое вещество, где восстановительные условия улучшаются посредством явления выветривания в периоды без орошения, которое способствует перенасыщению среды хлорид-ионами, ионами двухвалентного железа и меди, обеспечивая восстановление минерала или халькопиритового концентрата до минералогических компонентов, которые солюбилизируют с помощью кислоты и хлорида, при этом данная стадия завершается промыванием технологическими растворами, что обеспечивает удаление продуктов реакции; при этом периоды без орошения и промывание повторяют по меньшей мере один раз.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на стадии I двухвалентное железо добавляют таким образом, чтобы обеспечить количество от 10 до 50 кг иона двухвалентного железа на тонну материала.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что на стадии I ион двухвалентного железа могут добавлять в форме сульфата и/или какой-либо другой растворимой соли, анион которой не препятствует осуществлению способа неблагоприятным образом, такой как гидроксид двухвалентного железа, и/или посредством содержания иона двухвалентного железа в технологических рециркуляционных растворах.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что на стадии I количество добавляемой серной кислоты находится в диапазоне от 5 до 50 кг на тонну материала.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что на стадии I конечное содержание влаги в агломерированном минерале должно составлять от 4 до 8%.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что на стадии II конечное содержание влаги в агломерированном минерале должно составлять менее 10%.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что на стадии II конечное содержание влаги в агломерированном минерале должно составлять от 4 до 8%.

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что окислительно-восстановительные потенциалы, контролирующие обе стадии восстановительной активации и автокаталитическое сухое восстановительное преобразование, которые обуславливают автокатализ, находятся в диапазоне от 250 до 500 мВ.

9. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что после поступления воды, кислоты и солей на стадии I полученную смесь оставляют в неорошаемом состоянии для активации поверхности минерала на время от 5 до 90 дней, способствуя второй стадии автокаталитического сухого восстановительного преобразования за счет явления выветривания.

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что после стадии II минерал промывают посредством непрерывного или периодического орошения раствором, содержащим хлорид-ионы, ионы двухвалентного железа и меди.

11. Способ по п.1, отличающийся тем, что стадии I и II могут повторять один или несколько раз подряд в зависимости от наличия представляющих интерес ионов металла, подлежащих солюбилизации.

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что после стадии II промывочные растворы сливают для обеспечения продолжения новой стадии автокаталитического сухого восстановительного преобразования в восстановительной среде с минимальным общим содержанием влаги.

13. Способ по п.1, отличающийся тем, что металлы, подлежащие солюбилизации, выбраны из группы, включающей, среди прочего, медь, цинк, никель, молибден, кобальт, свинец.

14. Способ по п.13, отличающийся тем, что металл, подлежащий солюбилизации, представляет собой медь.

15. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что солюбилизация меди также может происходить из сульфидных минералов с содержанием мышьяка и/или из концентратов сульфидных минералов мышьяка, содержащих ее.

16. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что перед стадией I минерал измельчают с целью обеспечения максимальной площади поверхности, доступной для контакта между ценным компонентом и реагентами, участвующими в способе, таким образом, способствуя диффузии последних внутрь частиц.

17. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что стадию восстановительной активации и стадию II автокаталитического сухого восстановительного преобразования могут применять по отношению к медным концентратам.

18. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что ион двухвалентного железа действует в качестве регулятора окислительно- восстановительного потенциала, создавая восстановительную среду, необходимую для стадии автокаталитического сухого восстановительного преобразования.

19. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что хлорид- ионы и ионы двухвалентного железа могут быть включены в способ в форме хлорида натрия и соли двухвалентного железа или посредством применения технологических рециркуляционных растворов, содержащих хлорид-ионы, ионы двухвалентного железа и меди.