ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ изготовления футеровки плавильной печи, включающий выполнение кладки из огнеупорного кирпича, и создание защитного слоя в зоне, подверженной наибольшему воздействию расплава, отличающийся тем, что, для создания защитного слоя используют песок кварцевый (SiO2), порошок периклазовый (MgO), калий кремнефтористый (K2SiF6), глинозем (Al2O3), при следующем соотношении компонентов, об.%: песок кварцевый – 30-35, порошок периклазовый – 25-30, калий кремнефтористый – 20-25, глинозем – 8-10, путем их смешения, полученную шихту плавят в электродуговой печи в три этапа, за 5 минут до окончания литья в печь вводят легирующую добавку – карбид бора с массовой долей от 0,025% до 0,03% от массы плавки, затем заливают литейные формы расплавом при температуре от 1380℃ до 1480℃, охлаждают до температуры не менее 700℃, выдерживают от 2 до 5 минут и проводят термическую обработку в обжиговой печи при температуре 900℃ не менее двух часов, охлажденные отливки, имеющие толщину как у огнеупорных кирпичей, а поверхность большую в 3 раза?, извлекают из термической печи, и укладывают в зоне плавильной печи, подверженной наибольшему воздействию расплава, ниже и выше этой зоны осуществляют кладку огнеупорными кирпичами, кладку огнеупорного кирпича и отливок осуществляют на слой огнеупорного бетона.