ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Непрерывное прессовое устройство для изготовления длинномерных профилей из порошковых материалов содержащий бункер исходных материалов (фидстока), привод, обогреваемый инжекционный цилиндр, шнек, шиберной задвижки, подвижную и неподвижную плиту, гидроцилиндры для привода движения пресс-штемпеля, отличающийся тем, что дополнительно установлен статический винтообразный смеситель, соединенный последовательно к корпусу инжекционного цилиндра