ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1.Способ получения стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, включающий гранулирование волокнистого гидросиликата магния и сушку гранул, отличающийся тем, что перед гранулированием волокнистый гидросиликат магния обрабатывают водным раствором минеральной кислоты при весовом соотношении твердое-жидкое 1:3 в течение 10 минут.

2.Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве водных растворов минеральной кислоты используют водные растворы серной, или соляной, или азотной кислоты, содержащие 0,2-0,4г∙эквивалента кислоты, рассчитанного по отношению к количеству магния, содержащегося в волокнистом гидросиликате магния.