ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ получения сернистого газа из растворов серной кислоты и/или продуктивных растворов включающий сернокислотное выщелачивание твердых полезных ископаемых методом ультраструйной обработки, отличающийся тем, что используют кавитационно-струйный аппарат, в котором сернокислотный раствор через центробежный насос под давлением 10-15 атм подают в кавитационно-струйную насадку, состоящую из конфузора, диффузора, сообщающиеся между собой поточным каналам малого диаметра, где происходит деструкция молекул серной кислоты с образованием сернистого газа, который попадает в емкость - приемник, где происходит насыщение сернокислотного раствора сернистым газом.