ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Композитный гипсокартонный лист, содержащий:

(a) сердцевину листа, содержащую затвердевший гипс и образованную из первой суспензии, содержащей воду и штукатурный гипс, причём сердцевина имеет первую и вторую сторону сердцевины; а также

(b) концентрированный слой, расположенный во взаимосвязанном отношении с первой лицевой стороной сердцевины и сформованный из второй суспензии, содержащей воду, штукатурный гипс и:

(i) замещенный сырой крахмальный загуститель,

(ii) водорастворимую целлюлозу и, опционально,

(iii) сополимер, содержащий полиакриламид и акриловую кислоту.

2. Композитный гипсокартонный лист по п.1, отличающийся тем, что крахмальный загуститель, целлюлоза и/или сополимер увеличивают вязкость второй суспензии по меньшей мере на около 100% в течение 30 секунд.

3. Композитный гипсокартонный лист по п. 1 или 2, отличающийся тем, что сополимер содержит около 20% мас. или менее акриловой кислоты и имеет молекулярную массу от около 100000 до около 1000000.

4. Композитный гипсокартонный лист по любому из п.п.1-3, отличающийся тем, что целлюлоза находится в виде одной или более из метилцеллюлозы, этилцеллюлозы, гидроксилэтилцеллюлозы, пропилцеллюлозы, гидроксипропилцеллюлозы и/или гидроксипропилметилцеллюлозы, и/или крахмальный загуститель представляет собой эфирное производное крахмала.

5. Композитный гипсокартонный лист по любому из п.п. 1-4, отличающийся тем, что крахмальный загуститель модифицирован прививкой инородных групп к гидроксильной группе глюкозного звена молекулы, и причём инородные группы включают этил, гидроксилэтил, гидроксилпропил, ацетат, фосфат и/или сульфат.

6. Композитный гипсокартонный лист по любому из п.п.1-5, отличающийся тем, что концентрированный слой сформован из суспензии, содержащей крахмальный загуститель, целлюлозу и сополимер.

7. Композитный гипсокартонный лист по любому из п.п.1-6:

первая суспензия, необязательно содержащая улучшающую добавку, и вторая суспензия, содержащая улучшающую добавку, причём улучшающая добавка содержит (i) по меньшей мере один прежелатинизированный крахмал, имеющий вязкость от около 20 сантипуаз до около 700 сантипуаз, когда вязкость измеряют при воздействии на крахмал условий метода АМВ, и/или (ii) по меньшей мере один сырой крахмал, имеющий пиковую вязкость от около 100 единиц Брабендера до около 900 единиц Брабендера, при измерении вязкости посредством введения крахмала в суспензию с водой при концентрации крахмала, составляющей 15% в пересчёте на твёрдое вещество, и с использованием прибора Viscograph-E, настроенного на 75 об/мин и 700 смг, в котором крахмал нагревают от 25°C до 95°С со скоростью 3°С/минуту, затем суспензию выдерживают при 95°С в течение десяти минут, а затем крахмал охлаждают до 50°С со скоростью -3°С/минуту;

сердцевина, имеющая плотность в сухом состоянии, причём сердцевина определяет первую и вторую стороны сердцевины в противоположных направлениях;

концентрированный слой, расположенный во взаимосвязанном отношении с первой лицевой стороной сердцевины, причём концентрированный слой имеет плотность в сухом состоянии по меньшей мере в около 1,1 раза выше, чем у сердцевины листа; а также когда модифицирующая добавка присутствует в первой суспензии, улучшающая добавка находится во второй суспензии в более высокой концентрации, чем в первой суспензии.

8. Композитный гипсокартонный лист по п. 1, отличающийся тем, что первая суспензия по существу не содержит (i) замещенного сырого крахмального загустителя, (ii) водорастворимой целлюлозы и (iii) сополимера, содержащего полиакриламид и акриловую кислоту.

9. Композитный гипсокартонный лист по п.1, отличающийся тем, что степень замещения («СЗ») составляет по меньшей мере около 0,7.

10. Композитный гипсокартонный лист по п.1, отличающийся тем, что замещенный крахмальный загуститель растворим в холодной воде.