ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Состав износостойкого чугуна, включающий углерод, кремний, марганец, никель, молибден, хром, медь, церий и железо и отличающийся тем, что он дополнительно содержит карбид титана при следующем соотношении компонентов, мас.%: С-2,6-3,0; Si -1,5-2,5; Mn-0,6; Ni-4,0-5,0; Cr-3,0-5,0; Mo-0,5; Ce- 0,1-0,15; TiC - 0,5-1,0; Cu-0,2; S≤0,05; Р ≤ 0,09; Fe-ост.