ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ нанесения износостойкого покрытия на жаропрочный сплав, включающий плазменное напыление керметной композиции, отличающийся тем, что керметную композицию выполняют из послойно наносимых слоев порошка Cr/Al/Co (поочередное нанесение слоев) + ZrO2-Y2O3, при этом, перед нанесением износостойкого покрытия поверхность жаропрочного сплава подвергают обработке в вакууме при температуре 290-310℃ в течение 40-50 минут, после чего осуществляют гидроабразивную обработку в смеси песка и воды с последующей промывкой в дистиллированной воде с одновременным воздействием ультразвуковой обработки и последующей сушкой.