ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ извлечения урана из водных растворов, включающий сорбцию неорганическим материалом на основе силиката кальция, отличающийся тем, что в качестве сорбента используют шлаки фосфорного производства, состоящие на 90% из аморфной фазы, близкой по составу природному волостаниту, а на 10% из кристаллической фазы, в которой присутствуют кальцит (CaCO3) – 66,8%, силикат оксида кальция (Ca3(SiO4)O) – 19,7%, анкерит (Ca(Fe+2Mg)(CO3)2) – 8,3%, силикат железа (Fe0.9 Si0.1) – 5,2%.