ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ получения графенсодержащих наноматериалов из углепродуктов методом электродугового разряда, включающий стадии: нагревание, заполнение газом, дуговой разряд, сбор готового продукта, отличающийся тем, что для получения графена используют в качестве электродного материала кокс на основе каменного угля длиннопламенного угля месторождений «Шубарколь» марки «Д», полученный при 900ºС в среде азота, реактор заполняют инертным газом N2 в течение 2 мин, ток дуги варьирует от 150 до 300 А, преимущественно, время синтеза составляет 2-10 мин, предпочтительно 300 А в течение 10 мин.