ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Применение глины, содержащей:

- менее 30% каолинита; и

- по меньшей мере 20% мусковита и/или иллита;

- от 1 до 20% смектита;

- причем массовое соотношение мусковита и/или иллита/каолинита составляет более 1;

для получения прекурсора геополимера.

2. Применение по п.1, характеризующееся тем, что глина содержит менее 25% каолинита.

3. Применение по п.2, характеризующееся тем, что глина содержит менее 20% каолинита.

4. Применение по любому из п.п.1-3, характеризующееся тем, что глина содержит по меньшей мере 25% мусковита и/или иллита.

5. Применение по п.4, характеризующееся тем, что глина содержит от 25 до 50% мусковита и/или иллита.

6. Применение по любому из п.п.1-5, характеризующееся тем, что массовое соотношение мусковита и/или иллита/каолинита в применяемой глине составляет более 2.

7. Применение по любому из п.п.1-6, характеризующееся тем, что глина содержит от 2 до 17% смектита.

8. Применение по п.7, характеризующееся тем, что глина содержит от 3 до 15% смектита.

9. Применение по любому из п.п.1-8, характеризующееся тем, что глина дополнительно содержит по меньшей мере 1% кальцита.

10. Применение по любому из п.п.1-9, характеризующееся тем, что глина содержит от 15 до 55% аморфной фазы, содержащей диоксид кремния, оксид алюминия и/или кальций.

11. Применение по п.10, характеризующееся тем, что глина содержит от 20 до 50% аморфной фазы, содержащей диоксид кремния, оксид алюминия и/или кальций.

12. Применение по любому из п.п.1-11, характеризующееся тем, что глина дополнительно содержит хлорит, кварц, доломит, микроклин и/или гематит.

13. Способ получения прекурсора геополимера, включающий следующие стадии:

- необязательная сушка, а затем необязательное измельчение глины, как определено в любом из п.п.1-12;

- кальцинирование полученного материала при температуре от 650°C до 900°C; и

- необязательная деагломерация полученной кальцинированной глины до достижения медианного диаметра от 10 мкм до 20 мкм.