ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Титановый сплав, содержащий, в массовых процентах в расчете на общую массу

сплава:

от 5,5 до 6,5 алюминия; от 1,5 до 2,5 олова; от 1,3 до 2,3 молибдена; от 0,1 до 10,0 циркония; от 0,01 до 0,30 кремния; от 0,1 до 2,0 германия; титан; и примеси;

причем титановый сплав содержит интерметаллическое выделение, содержащее цирконий, кремний и германий.

2. Титановый сплав по п.1, содержащий, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава:

от 5,5 до 6,5 алюминия; от 1,7 до 2,1 олова; от 1,7 до 2,1 молибдена; от 3,4 до 4,4 циркония; от 0,03 до 0,11 кремния; от 0,1 до 0,4 германия; титан; и примеси.

3. Титановый сплав по п.1, содержащий, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава:

от 5,9 до 6,0 алюминия; от 1,9 до 2,0 олова; от 1,8 до 1,9 молибдена; от 3,5 до 4,3 циркония; от 0,06 до 0,11 кремния; от 0,1 до 0,4 германия; титан; и примеси.

4. Титановый сплав по п.1, дополнительно содержащий, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава:

от 0 до 0,30 кислорода; от 0 до 0,30 железа; от 0 до 0,05 азота; от 0 до 0,05 углерода; от 0 до 0,015 водорода; и

от 0 до 0,1 каждого из ниобия, вольфрама, гафния, никеля, галлия, сурьмы, ванадия, тантала, марганца, кобальта и меди.

5. Титановый сплав по п.1, причем титановый сплав проявляет скорость установившейся ползучести менее 8×10-4 (24 часа)-1 при температуре по меньшей мере 890°F под нагрузкой 52 ksi.

6. Титановый сплав по п.1, причем титановый сплав проявляет предел прочности при растяжении по меньшей мере 130 ksi при 900°F.

7. Способ термообработки титанового сплава, включающий: термообработку на твердый раствор титанового сплава при температуре от 1780°F до 1800°F в течение 4 часов;

охлаждение титанового сплава до температуры окружающей среды со скоростью, зависящей от толщины сечения титанового сплава;

старение титанового сплава при температуре от 1025°F до 1125°F в течение 8 часов; и

охлаждение титанового сплава на воздухе,

причем титановый сплав имеет состав, указанный в п.1.

8. Титановый сплав, состоящий по существу из, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава:

от 5,5 до 6,5 алюминия; от 1,5 до 2,5 олова; от 1,3 до 2,3 молибдена; от 0,1 до 10,0 циркония; от 0,01 до 0,30 кремния; от 0,1 до 2,0 германия; от 0 до 0,15 кислорода; от 0 до 0,30 железа; от 0 до 0,05 азота; от 0 до 0,05 углерода; от 0 до 0,015 водорода;

от 0 до 0,1 каждого из ниобия, вольфрама, гафния, никеля, галлия, сурьмы, ванадия, тантала, марганца, кобальта и меди; титана; и примесей;

причем титановый сплав содержит интерметаллическое выделение, содержащее цирконий, кремний и германий.

9. Титановый сплав по п.8, причем содержание алюминия в сплаве составляет, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава, от 5,9 до 6,0.

10. Титановый сплав по п.8, причем содержание олова в сплаве составляет, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава, от 1,7 до 2,1.

11. Титановый сплав по п.8, причем содержание олова в сплаве составляет, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава, от 1,9 до 2,0.

12. Титановый сплав по п.8, причем содержание молибдена в сплаве составляет, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава, от 1,7 до 2,1.

13. Титановый сплав по п.8, причем содержание молибдена в сплаве составляет, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава, от 1,8 до 1,9.

14. Титановый сплав по п.8, причем содержание циркония в сплаве составляет, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава, от 3,4 до 4,4.

15. Титановый сплав по п.8, причем содержание циркония в сплаве составляет, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава, от 3,5 до 4,3.

16. Титановый сплав по п.8, причем содержание кремния в сплаве составляет, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава, от 0,03 до 0,11.

17. Титановый сплав по п.8, причем содержание кремния в сплаве составляет, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава, от 0,06 до 0,11.

18. Титановый сплав по п.8, причем содержание германия в сплаве составляет, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава, от 0,1 до 0,4.

19. Титановый сплав по п.8, причем титановый сплав проявляет скорость установившейся ползучести менее 8×10-4 (24 часа)-1 при температуре по меньшей мере 890°F под нагрузкой 52 ksi.

20. Титановый сплав по п.8, причем титановый сплав проявляет предел прочности при растяжении по меньшей мере 130 ksi при 900°F.

21. Способ термообработки титанового сплава, включающий: термообработку на твердый раствор титанового сплава при температуре от 1780°F до 1800°F в течение 4 часов;

охлаждение титанового сплава до температуры окружающей среды со скоростью, зависящей от толщины сечения титанового сплава;

старение титанового сплава при температуре от 1025°F до 1125°F в течение 8 часов; и

охлаждение титанового сплава на воздухе,

причем титановый сплав имеет состав, указанный в п.8.

22. Титановый сплав, содержащий, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава:

от 2 до 7 алюминия; от 0 до 5 олова; от 0 до 5 молибдена; от 0,1 до 10,0 циркония; от 0,01 до 0,30 кремния; от 0,05 до 2,0 германия; от 0 до 0,30 кислорода; от 0 до 0,30 железа; от 0 до 0,05 азота; от 0 до 0,05 углерода; от 0 до 0,015 водорода;

титан; и

примеси;

причем титановый сплав содержит интерметаллическое выделение, содержащее цирконий, кремний и германий.

23. Титановый сплав по п.22, причем титановый сплав проявляет скорость установившейся ползучести менее 8×10-4 (24 часа)-1 при температуре по меньшей мере 890°F под нагрузкой 52 ksi.

24. Титановый сплав по п.22, дополнительно содержащий, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава:

от 0 до 5 хрома.

25. Титановый сплав по п.22, дополнительно содержащий, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава:

от 0 до 6,0 каждого из ниобия, вольфрама, ванадия, тантала, марганца, никеля, гафния, галлия, сурьмы, кобальта и меди.

26. Титановый сплав по п.25, причем титановый сплав проявляет скорость установившейся ползучести менее 8×10-4 (24 часа)-1 при температуре по меньшей мере 890°F под нагрузкой 52 ksi.

27. Титановый сплав по п.25, дополнительно содержащий, в массовых процентах в расчете на общую массу сплава:

от 0 до 5 хрома.