ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Термостойкий сплав на основе алюминия, содержащий медь, марганец, цирконий, кремний и железо, отличающийся тем, что дополнительно содержит хром при следующем соотношении компонентов, мас.%: 0,1-0,4% Cu; 1.2-1.7% Mn, 0.3-0.6% Zr; 0.05-0.25% Si; 0.1-0.4% Fe; 0.01-0.3% Сr и Al – остальное, при этом сплав содержит цирконий в своей структуре в виде наночастиц фазы Al3Zr с размером не более 20 нм, а марганец преимущественно образует вторичные выделения фазы Аl20Сu2Мn3 с размером не более 500 нм в количестве не менее 2 об.%.

2. Способ получения деформированного полуфабриката из сплава на основе алюминия, включающий приготовление расплава упомянутого сплава при температуре, превышающей температуру ликвидуса не менее чем на 50°С, получение литой заготовки путем охлаждения, деформирование литой заготовки при температуре, не превышающей 350°С, промежуточный отжиг деформированной заготовки при температуре 340-450°С, охлаждение полученного промежуточного полуфабриката, деформирование отожженной заготовки до получения готового деформированного полуфабриката, отжиг готового деформированного полуфабриката при температуре 300-400°С с получением готового деформированного полуфабриката, отличающийся тем, что:

- охлаждают с получением литой заготовки со скоростью не ниже 0,1°С/с;

- отжигают деформированную заготовку в течение 2-3 часов;

- охлаждают полученный промежуточный полуфабрикат до комнатной температуры;

- деформируют отожженную заготовку при комнатной температуре до получения готового деформированного полуфабриката;

- отжигают готовый деформированный полуфабрикат в течение 1,5 – 2 часов с получением готового деформированного полуфабриката.