***ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ***

Способ получения криополимеров на основе природных полимеров, включающий смешивание компонентов, фильтрование, замораживание и сушку, ***отличающийся*** тем, что к 4% желатина добавляют 2% хитозана и 0,2% гиалуроновой кислоты и интенсивно перемешивают, далее отфильтровывают от механической примеси и добавляют NaOH доводя рН среду до 5 и заливают в полиэтиленовый цилиндрический шприц и центрифугируют при скорости 2000 об/мин по 5 мин 3 раза, затем помещают в криостат при температуре -12ºС на 24 часов, далее образовавшийся криогель сушат с помощью лиофильной сушк и в течение 24 часов.