ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ использования побочных продуктов, содержащих промышленные оксиды металлов, отличающийся тем, что материал, содержащий оксиды металлов, из побочных продуктов производства феррохрома и качественной стали брикетируют с использованием цемента, а брикеты подают в печь с погруженной дугой для производства феррохрома.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что:

i) материал, содержащий оксиды металлов брикетируют только цементом и водой с формированием брикетов, содержащих 2-30% цемента, или

ii) материал, содержащий оксиды металлов брикетируют только цементом, водой и доменным шлаком с формированием брикетов, содержащих 2-30% цемента, часть которого (10-70%) заменена доменным шлаком, или

iii) материал, содержащий оксиды металлов брикетируют только цементом, водой и восстановителем с формированием брикетов, содержащих 2-30% цемента и 0,25% восстановителя, или

iv) материал, содержащий оксиды металлов брикетируют только цементом, водой, доменным шлаком и восстановителем с формированием брикетов, содержащих 2-30% цемента, часть которого (10-70%) заменена доменным шлаком и 0-25% восстановителя.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что материал, содержащий оксиды металлов, представляет собой хлопья из литьевых машин, хлопья из вальцовочных машин, пыль из фильтровальных установок, побочные продукты из установок водоподготовки или осадочные отложения металлов, образованные при обработке кислотой на линиях отжига и травления.

4. Способ по любому п.1 - 3, отличающийся тем, что брикеты подают через подогревательную печь.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что температура в подогревательной печи составляет от 400 до 600°C.

6. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что брикеты добавляют в таком количестве, что они составляют максимум 20% от общего количества шихты.

7. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что материал, содержащий оксиды металлов, содержит оксиды металлов, которые выбирают из группы, состоящей из хрома, железа, никеля, титана, кобальта, марганца и меди.