ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ получения гидрофобного спонжа на основе супергидрофобной сажи, включающий введение в спонж измельченного углеродного материала, его ультразвуковую обработку и высушивание полученного спонжа, отличающийся тем, что в качестве углеродного материала используют супергидрофобную сажу, которую получают при горении пропан-бутановой смеси, затем диспергируют в растворе дихлорэтана и проводят 60 минутную ультразвуковую обработку; в качестве спонжа используют меламиновую губку, которую предварительно очищают ацетоном и высушивают в печи при 80°С, затем погружают в диспергированный раствор углеродной сажи, после чего высушивают в печи при температуре 80°С в течение 2 часов.