ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Состав леточной массы безводной, включающий связующее, отличающийся тем, что дополнительно содержит отсевы электродной массы, графит марки ГЛ-1, отсевы кокса, этиленгликоль-80, а в качестве связующего используют глину марки БР-2 при следующем соотношении, масс.%:

глина марки БР-2 	30-40

отсевы электродной массы 	35-40

графит марки ГЛ-1 до 	5

отсевы кокса до 	5

этиленгликоль-80 	остальное.

2. Состав по п.1, отличающийся тем, что глина марки БР-2 представляет собой массу из Бускульского месторождения.

3. Состав по п.1, отличающийся тем, что отсевы электродной массы представляют собой мелочь от рассева электродных масс фракции 0-3 мм Аксуского Завода Ферросплавов.

4. Состав по п.1, отличающийся тем, что этиленгликоль-80 содержит не более 20% воды.