ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Состав леточной массы водной, включающий связующее, отличающийся тем, что дополнительно содержит отсевы электродной массы и/или кокса, а в качестве связующего используют огнеупорную глину, которая представляет собой массу из Бускульского месторождения, при следующем соотношении, масс.%:

огнеупорная глина 	20-50;

отсевы электродной массы и/или кокса 	20-60;

вода 	остальное.

2. Состав по п.1, отличающийся тем, что отсевы электродной массы и/или кокса представляют некондиционные отсевы данных материалов фракции 0-5 мм, образованных на Аксуском Заводе Ферросплавов.