ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Композиция для производства пористого заполнителя, включающая натриевое жидкое стекло плотностью 1.41 г/см3, кальцинированную соду, горючие сланцы, отходы обогащения скарново-магнетитовых руд и тонкомолотый бои кварцевого стекла, отличается тем, что дополнительно содержит вскрышную породу угольных бассейнов и раствор перекиси водорода с концентрацией 40% при следующем соотношении компонентов, мас. %:

натриевое жидкое стекло плотностью 1,41 г/см3

44 - 50;

кальцинированная сода 	2-4;

горючие сланцы 	7-9;

отходы обогащения скарново-магнетитовых руд

6-12;

тонкомолотый бой кварцевого стекла 	18-24;

вскрышная порода угольных бассейнов 	6-10;

раствор перекиси водорода с концентрацией 40% 3-5.